中国电子元件行业协会

团体标准

《无铅压电陶瓷雾化元件》

（征求意见稿）

编制说明

2023年4月

一、工作简况

- 任务来源

根据2022年11月7日“中电元协2022第（027）号”文下达的《关于下达2022年第六批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》的安排，《无铅压电陶瓷雾化元件》团体标准（任务计划编号为YX202211001）。

- 编制单位

本标准参与编制的单位有桐乡清锋科技有限公司、贵州振华红云电子有限公司、广州凯立达电子股份有限公司、中国电子科技集团公司第二十六研究所、佛山市科日超声电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司、湖南嘉业达电子有限公司、清华大学、寿光市飞田电子有限公司、乌镇实验室、无锡市通超电子有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七一五研究所、广东思威特智能科技股份有限公司、广东捷成科创电子股份有限公司、湖南锦络电子股份有限公司、江苏江佳电子股份有限公司、淄博宇海电子陶瓷有限公司，共计18家。牵头单位是桐乡清锋科技有限公司，负责本标准相关资料的搜集和调研、标准框架编制、标准内容起草、反馈意见整理等工作；其余单位负责补充完善标准内容。

- 主要工作过程

（1）团体标准立项及任务下达阶段

2022年10月19日，牵头单位经搜集整理各方面的资料、行政法规文件、国内外相关标准与技术规范，开展系列研究工作，积累相关信息，进行必要性研究，递交了中国电子元件行业协会团体标准项目建议书。

2022年10月19日-11月2日，项目通过中电元协官网立项公示。

2022年11月7日，中电元协秘书处正式下达标准计划，详见中国电子元件行业协会下达的中电元协2022第（027）号文件《关于下达2022年第六批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》

团体标准项目任务下达后，归口单位中电元协电陶分会组织和落实了本标准主要参加单位和工作组成员，制定工作计划，工作计划报电声分会秘书处批准并报中电元协备案。具体清单及工作分工如表1所示：

表1  无铅压电陶瓷雾化元件团体标准编制单位及工作分工表

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龚 文 | 桐乡清锋科技有限公司 | 项目负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 吴超峰 | 桐乡清锋科技有限公司 | 编制组成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务。 |
| 3 | 王 渝 | 贵州振华红云电子有限公司 | 编制组成员 |  |
| 4 | 朱惠祥 | 广州凯立达电子股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 5 | 冯 杰 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 编制组成员 |  |
| 6 | 黄宝坤 | 佛山市科日压电器件有限公司 | 编制组成员 |  |
| 7 | 张喆斯 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 8 | 刘志潜 | 湖南嘉业达电子有限公司 | 编制组成员 |  |
| 9 | 王 轲 | 清华大学 | 编制组成员 |  |
| 10 | 袁燕飞 | 寿光市飞田电子有限公司 | 编制组成员 |  |
| 11 | 姚方周 | 乌镇实验室 | 编制组成员 |  |
| 12 | 温清武 | 无锡市通超电子有限公司 | 编制组成员 |  |
| 13 | 张火荣 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 14 | 胡望峰 | 中国船舶集团公司第七一五研究所 | 编制组成员 |  |
| 15 | 严红光 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 16 | 文 理 | 广东捷成科创电子股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 17 | 唐良荣 | 湖南锦络电子股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 18 | 严盛喜 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 编制组成员 |  |
| 19 | 孙兆海 | 淄博宇海电子陶瓷有限公司 | 编制组成员 |  |

（2）工作组讨论稿形成阶段

2022年11月~2023年1月，桐乡清锋科技有限公司对标准要求与框架进行讨论确认，并起草标准草案初稿。将标准草案初稿发给其他17家标准编制单位，征求修改意见。该阶段主要的修改意见共39条，详见“十、其它应予说明的事项”。牵头单位根据修改意见对草案初稿进行修改完善，形成了工作组讨论稿。

（3）征求意见稿形成阶段

2023年3月10~12日，中国电子元件行业协会电陶分会在桐乡组织了工作组会议，对讨论稿进行了讨论，并提出修改意见。该阶段主要的修改意见共49条，详见“十、其它应予说明的事项”。牵头单位会后根据工作组会议上提出的意见与建议对标准内容和编制说明进一步做了修改和完善，形成了征求意见初稿。

征求意见初阶段又收到9条反馈意见，详见“十、其它应予说明的事项”，全部采纳。编制组按照反馈意见对标准内容和编制说明进行修改完善，于2023年4月12日形成了标准征求意见稿。

二、标准编写原则和主要内容及试验情况

- 编制原则

本标准根据国内无铅压电陶瓷雾化元件的技术成果和行业发展要求，以及有关标准制定的管理标准，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

2、标准主要内容及试验情况

本标准内容共设置7章，包括“范围”、“规范性引用文件”、“术语和定义”、“分类及型号命名方法”、 “技术要求和试验方法”、“检验规则”、 “标志、包装、运输和储存”。

（1）范围

本标准适用于铅含量≤0.1 wt％（质量分数）的无铅压电陶瓷雾化元件的设计、制造和验收。

（2）分类和型号命名方法

本标准按振动模式把元件分成了实心和微孔无铅雾化元件两类。

本标准按主称+形状代号+谐振频率给出了规范性型号命名方法。

（3）技术要求和试验方法

表2  无铅压电陶瓷雾化元件主要检测项目、技术要求、试验方法

| 项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 谐振频率 | 谐振频率应符合详细规范规定要求。 | 按照GB/T 3389-2008中5.6的规定测试实心无铅雾化元件的谐振频率；按照GB/T 2424.1-1998中6.2的规定测试微孔无铅雾化元件的谐振频率。 |
| 相对带宽 | 相对带宽应符合详细规范规定要求。 | 按照谐振频率的试验方法测试谐振频率与反谐振频率，并根据定义计算元件的相对带宽。 |
| 压电常数 | 压电常数应符合详细规范规定要求。 | 按GB/T 11309-1989中第4章的规定进行压电常数的测试。 |
| 自由电容 | - 自由电容应符合详细规范规定要求。 | 按照GB/T 3389-2008中5.6.4.1和5.7.4.1的规定测试实心无铅雾化元件的自由电容；按照GB/T 2424.1-1998中6.1的规定测试微孔无铅雾化元件的自由电容。 |
| 绝缘电阻 | 除详细规范另有规定外，无铅压电陶瓷雾化元件的绝缘电阻≥100 MΩ（@50V）。 | 按照GB/T 5095.2-1997中第11章的规定测试无铅雾化元件的绝缘电阻。 |
| 电极拉力强度 | 水平电极拉力强度≥20 N；垂直电极拉力强度≥3 N。 | 按照CB/T 3794-2014 中9.1规定的方法进行电极拉力强度试验。 |
| 粒径 | 粒径应符合详细规范规定要求。 | 在雾化元件工作频率附近，使用峰峰值为100 V的方波信号驱动，以蒸馏水或去离子水或纯净水为雾化介质，用激光散射法测量雾粒等效体积粒径分布和中位粒径。 |
| 平均雾化效率 | 在额定功率和工作频率下，实心无铅压电陶瓷雾化元件的平均雾化效率≥6 ml/(h·W)；微孔无铅压电陶瓷雾化元件的平均雾化效率≥12 ml/(h·W)。 | 将实心无铅压电陶瓷雾化元件组装成雾化器，取适量纯净水，将雾化元件放在距离水面下方5 mm（水深不小于50 mm）,按照指定的驱动信号工作3~6小时后，测试水的减少量，并根据本标准3.4的定义计算平均雾化效率。 将微孔无铅压电陶瓷雾化元件与海绵吸棒组装成雾化器，取适量纯净水将海绵吸棒的另一端浸没在水中，按照指定的驱动信号工作3~6小时后，测试水的减少量，并根据本标准3.4的定义计算平均雾化效率。 |
| 工作寿命 | 试验后，绝缘电阻应仍满足本标准5.8.1的要求，元件外观应符合本标准5.2.1的规定，粒径和平均雾化效率的变化值分别为20%和30%。 | 在额定功率下连续工作3000小时后，恢复24小时再进行测试。 |
| 低温 | 除详细规范另有规定外，经低温试验后，谐振频率、绝缘电阻应符合本标准5.4.1和5.8.1的要求。 | 按照GB/T 2423.1-2008试验Ab的规定进行低温试验，试验温度为-40 oC、持续时间为16小时、试验后恢复时间不低于1小时。 |
| 高温 | 除详细规范另有规定外，经高温试验后，谐振频率、绝缘电阻应符合本标准5.4.1和5.8.1的要求。 | 按照GB/T 2423.2-2008试验Bb的规定进行高温试验，试验温度为70 oC、持续时间为16小时、试验后恢复时间不低于1小时。 |
| 恒定湿热 | 除详细规范另有规定外，经恒定湿热试验后，谐振频率、绝缘电阻应符合5.4.1和5.8.1的要求。 | 按照GB/T 2423.3-2016试验Cab的规定进行恒定湿热试验，试验温度为30±2 oC、试验湿度为85±3%、持续时间为16小时，试验后恢复时间不低于2小时。 |
| 盐雾 | 盐雾试验24 h后，表面不应有发黑、发黄等现象，标志仍应清晰，引线不脱落，试验后粒径和平均雾化效率的变化值分别为20%和30%。 | 按GB/T 2423.17-2008的规定进行试验。试验后在常温下恢复1~2 h，检查外观并进行粒径和平均雾化效率测量。 |
| 铅的限量要求 | 构成雾化元件的各均质材料中，铅的含量应满足GB/T 26572-2011中第4章的限量要求，不得超过0.1 wt%。 | 采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定构成雾化元件各均质材料的铅含量，具体测定方法参照GB/T 26125-2011中第10章的规定。 |

三、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准内容不涉及相关专利

四、产业化情况

压电陶瓷雾化元件因具有结构简单、低能耗、高效率等优点，在少量和微量雾化领域具有广泛的应用，空气加湿器、香薰仪、医用雾化吸入治疗等是其典型的应用实例。目前，传统含铅压电陶瓷由于具有突出的压电性能，牢牢占据了压电雾化元件的市场，但其在制备、使用、回收和废弃的过程中都会给环境和人类带来危害。且随着限制铅元素管控条令的纷纷出台，发展无铅压电陶瓷雾化元件已经成为国际上功能材料领域的技术竞争焦点之一，也具有重大社会意义和经济意义。

据统计，2024 年全球无铅压电陶瓷市场规模将达到4.43 亿美元。目前国内外针对无铅压电陶瓷雾化元件的标准尚未制定，缺乏统一规范，产品质量参差不齐。我国是压电产品的生产与使用大国，如果不能及时把握压电材料及器件的行业发展、升级，一旦国外主导制定了无铅压电材料及器件领域的国际标准，将改变目前的行业格局，并使我国处于极为被动的地位。因此制定统一规范的无铅压电陶瓷雾化元件的标准势在必行，有利于促进无铅压电陶瓷雾化元件的技术革新，进一步推动其产业化发展。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准目前尚无对应的国际标准。

六、与相关国家标准、行业标准及其他标准，特别是强制性标准的协调性；

本标准符合现行相关法律、法规、规章。与现行的相关国家标准和行业标准无冲突。本标准不涉及强制性标准，尚无对应的国家标准和行业标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

目前尚未出现不能解决的重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准实施后，相关企业组织标准宣讲，了解标准内容，促进标准的顺利实施。

九、其他应予说明的事项

- 本标准草案初稿在征求工作组意见阶段，意见汇总及处理结果如下表：

表 3标准草案初稿意见汇总

| 序号 | 章、条编号 | 修改意见 | 提出单位 | 处理结果及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | “微”是一个定语，应当改为网孔型雾化元件。 | 贵州振华红云电子有限公司 | 不采纳 网孔一般指编织物，且业内已习惯用微孔。 |
| 2 | 3.1 | 微孔雾化片piezo mesh atomizer components | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 不采纳 mesh确切意思是织物网格，也用于互联网网格，表达不了微米级多孔金属网板的含义 |
| 3 | 3.2 | 实心雾化片Piezo ceramic atomizer components | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4.1 | 标准的作用之一是为客户的使用提供依据，按照用途或者使用形式分类更为科学。 | 贵州振华红云电子有限公司 | 不采纳 同种压电雾化片可以作多种用途，所以按用途分类不恰当 |
| 5 | 4.1 | 从理论上说，微孔和实心的雾化片是两类不同层次的换能器，微孔是经过与金属片耦合而成的，不建议归为同一个标准。如果提到了微孔片，对于金属片的微孔的描述，标准中并没有提及，是缺失的，因此该标准不是一个能够覆盖微孔类雾化片的标准，不如增加一个环形片 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 部分采纳 增加环形无铅压电陶瓷片、微孔金属片、微孔雾化元件的定义 |
| 6 | 4.2 | 取消C，因为雾化都是超声，没有不是超声的雾化片 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 采纳 |
| 7 | 4.2 | 建议列举多个类别，如果没有其他细分类别，说明不需要用代码单独标识 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 8 | 5 | 需要增加仲裁试验条件 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 9 | 5 | 湿度对绝缘电阻的测试有较大影响，不应当规定这么宽的范围 | 贵州振华红云电子有限公司 | 不采纳 绝缘电阻是大于值，即在该湿度范围内都要大于规定值 |
| 10 | 6 | 与后文“实验方法”说法不一致，应统一成“试验方法”或“实验方法” | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 11 | 6.1.1 | 每平方厘米3处缺陷会不会有点多？需不需要对缺陷的大小进行定义，比如面积、深度之类的。 | 清华大学 | 部分采纳 缺陷的面积、深度不易精确测量 |
| 12 | 6.3 | 谐振频率前文未定义，建议增加条目，只需要引用现有标准 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 13 | 6.3.1 | 规格限定太死，应增加“除详细规范规定外”增加适用性，但建议增加正负公差的要求 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 14 | 6.3.1 | 微孔无铅压电陶瓷雾化元件的谐振频率≥100kHz； | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 采纳 |
| 15 | 6.3.1 | 微孔的应用具有各种形式，在创新的应用下，频率可低于120kHz，不应用频率范围来限制雾化元件，为了区别可限定频率大于20kHz。 | 贵州振华红云电子有限公司 | 部分采纳 120KHz改为100KHz |
| 16 | 6.3.1 | 实心的超声雾化能够产生是超声波作用在薄液层产生雾化，不同频率下，产生雾化所需振动幅值等条件会有所不同。20 kHz下，实心的压电元件仍然能产生雾化，只不过所需的振幅较大而已。既然是标准，不能通过频率来限制应用范围。 | 贵州振华红云电子有限公司 | 不釆纳 实心雾化片是厚度伸缩振动MHz级的，在规定的频率范围内才具有较好的雾化效果。 |
| 17 | 6.4 | 建议把相关定义放至3术语与定义中，试验方法只体现方法 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 18 | 6.4.1 | 规格限定太死，应增加“除详细规范规定外”增加适用性 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 19 | 6.4.2 | 这个表达写成上下的分式会不会更直观？ | 清华大学 | 采纳 |
| 20 | 6.5.1 | 规格限定太死，应增加“除详细规范规定外”增加适用性 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 21 | 6.7.2 | 10%的电阻表会不会太粗糙了？可以使用更加精细的电阻表？ | 清华大学 | 采纳 “用误差小于10％”改为“精度等级≤5.0级” |
| 22 | 6.9 | 对雾化量的定义不明确，理论上有平均雾化量、瞬时雾化量等，建议在3术语与定义中明确 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 23 | 6.9.1 | 雾化量的规格与驱动信号有关，因此此处不建议限定雾化量的大小 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 部分采纳 增加“在额定功率和工作频率下” |
| 24 | 6.9.2 | 雾化量的规格与驱动信号有关，因此需要明确驱动信号的要求，或直接用“按照指定的驱动进行工作”的描述 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 25 | 6.9.2 | 应增加对水的要求描述 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 26 | 6.9.2 | 将无铅压电陶瓷雾化元件组装成雾化器，在额定功率和工作频率下工作 1 小时后，测试水的减少量。 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 不采纳 雾化量与雾化元件雾化表面和液面的距离有直接关系 |
| 27 | 6.9.2 | 这里需要考虑一个小时内水的蒸发量吗？ | 清华大学 | 不采纳 一小时蒸发量相对于雾化量可以忽略不计 |
| 28 | 6.10 | 绝缘电阻不应用变化量描述，应仍满足100MΩ要求 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 29 | 6.10 | 雾化量的变化量较窄，测试系统的重复性应该也有5%的偏差，需要放宽 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 釆纳 5％改为10％ |
| 30 | 7.2 | 建议明确温度的规格要求 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 31 | 7.3 | 建议明确温度的规格要求 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 32 | 7.3.2 | 笔误 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 33 | 7.4 | 建议明确温湿度的规格要求 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 34 | 7.2~7.4 | 仅用低温、高温、恒定湿热的描述不够明确，建议说明清楚是存储状态还是工作状态 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 明确存储状态 |
| 35 | 9.1 | wt%的表述不明确，需要在此处或者3术语与定义中规格wt的含义为重量比 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采纳 |
| 36 | 9.2 | 不同意使用一种测试方法，铅含量的测定有各种方法，需再参考其他标准 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 不采纳 所选测试方法更适合该元件的铅含量测试 |

- 本标准的工作组讨论稿在工作组会议讨论阶段，意见汇总及处理结果如下表：

表4 工作组讨论稿意见汇总

| 序号 | 章、条 编号 | 修改意见 | 处理结果及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 第二段 | 将“不承担识别这些专利的责任”中“这些”二字删除 | 采纳 |
| 2 | 前言 第五段 | 更正两个单位名称：佛山市科日超声电子有限公司、中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 采纳 |
| 3 | 引言 第二段 | 开头增加我国的RoHS认证 | 采纳 |
| 4 | 1 范围 第二段 | 将无铅的解释放到括号外面作为无铅的定语 | 采纳 |
| 5 | 2规范性引用文件 | 按照标准编号升序排列 | 采纳 |
| 6 | 3.1 | “实心雾化元件”在雾化前面加“无铅”,“厚向”改成“厚度” | 采纳 |
| 7 | 3.2 | 本文只出现1次，不用单独定义，可以在3.4中用注释 | 采纳 |
| 8 | 3.3 | 本文只出现1次，不用单独定义，可以在3.4中用注释，将“无数”改成“相应数量”，删除“镍合金” | 采纳 |
| 9 | 3.5 | GB/T 3389.1-1996中已定义，可以删除 | 采纳 |
| 10 | 3.6 | GB/T 3389.1-1996中已定义，可以删除 | 采纳 |
| 11 | 3.8 | “平均雾化量”的术语查阅国标确定是否为“平均雾化效率” | 采纳 |
| 12 | 4.1 | 元件按外形分类不太合适，可以改成按振动模式分 | 采纳 |
| 13 | 4.2 | 规定型号命名方式不太切合实际，不同公司的命名习惯不同，可以放在附录A作为参考。 | 采纳 |
| 14 | 第5、6、7、9章 | 合并为一个章节：技术要求和试验方法 | 采纳 |
| 15 | 6.1.2 | 在游标卡尺前面增加一个定语：满足技术要求的 | 采纳 |
| 16 | 6.3.1 | 对谐振频率的规定不符合产品广泛性，建议改成“符合详细规范规定要求”，将典型产品的谐振频率放在附录B中。 | 采纳 |
| 17 | 6.4.1 | 对相对带宽的规定不符合产品广泛性，建议改成“符合详细规范规定要求”，将典型产品的相对带宽放在附录B中。 | 采纳 |
| 18 | 6.4.2 | 补充径向试验标准 | 采纳 |
| 19 | 6.5.1 | 对压电常数的规定不符合产品广泛性，建议改成“符合详细规范规定要求”，将典型产品的压电常数放在附录B中。 | 采纳 |
| 20 | 6.5.2 | 明确规范性引用文件GB/T 11309-1989中的章条号 | 采纳 |
| 21 | 6.6.2 | 查找自由电容试验方法的国家标准 | 采纳 |
| 22 | 6.7.2 | 查找绝缘电阻试验方法的国家标准 | 采纳 |
| 23 | 6.8.1 | 补充水平和垂直电极拉力强度的技术要求；电极拉力强度的单位有误。 | 采纳 |
| 24 | 6.8.2 | 明确规范性引用文件CB/T 3794-2014中的章条号 | 采纳 |
| 25 |  | 在6.9的前面增加粒径的技术要求和试验方法 | 采纳 |
| 26 | 6.10.1 | 表1中只保留平均雾化效率，增加粒径，粒径的雾化量改成≤20%；平均雾化效率的变化量改成≤30% | 采纳 |
| 27 | 6.10.2 | 工作寿命的试验方法改成“器件在额定功率下连续工作3000小时后，恢复24小时再进行测试 | 采纳 |
| 28 | 7.1 | 盐雾测试放在最后 | 采纳 |
| 29 | 7.1.1 | 增加“引线不脱落”，将“电性能变化”改成“试验后” | 采纳 |
| 30 | 7.1.2 | GB/T 2423.17-2008为全文引用可以删除年份；根据修改后的表1，只需要进行粒径和平均雾化效率的测量 | 采纳 |
| 31 | 7.2.1 | 低温试验只需要测谐振频率和绝缘电阻 | 采纳 |
| 32 | 7.3.1 | 高温试验只需要测谐振频率和绝缘电阻 | 采纳 |
| 33 | 7.4.1 | 恒定湿热试验只需要测谐振频率和绝缘电阻 | 采纳 |
| 34 | 7.4.2 | IEC 60068-1 1998已经在GB/T 2423.3-2016中引用，无需再引用。 | 采纳 |
| 35 | 8 | 将各部分的章条好补充完整 | 采纳 |
| 36 | 8.1 | 改成型式检验 | 采纳 |
| 37 | 8.1：型式检验的条件 | 将c）改成用户要求时 | 采纳 |
| 38 | 8.1：抽样 | 改成“样品数量”，检验数量为5个 | 采纳 |
| 39 | 8.1：合格判据 | 改成“若全合格，则型式检验合格；若一个不合格，型式检验不合格。” | 采纳 |
| 40 | 8.2 | 改成“逐批检验” | 采纳 |
| 41 | 8.2：检验批 | 增加“同一时间提交的”限制 | 采纳 |
| 42 | 8.2：检验程序 | 表2逐批检验的项目进行分组检测，外观和尺寸为第1组，外观全检，尺寸抽检；谐振频率和绝缘电阻为第2组；粒径和平均雾化效率为第3组，其检查水平为S-3,AQL为2.5 | 采纳 |
| 43 | 8.2：不合格 | 不合格处理改成“1组检验的不合格品应剔除，不作为产品交付。2组和3组如不合格，加严检验。逐批检验不合格时，制造方可返修该批次产品或剔除有缺陷的产品，并按照表2重新提交进行复验。若仍不合格时，则该批次产品判为批次不合格，不得再次提交验收。” | 采纳 |
| 44 | 周期检验：检验时机 | 删除c)和d) | 采纳 |
| 45 | 周期检验：样品来源 | 删除“来源” | 采纳 |
| 46 | 周期检验：检验程序 | 逐批检验未检的，周期检验要全检，也要分组检验。 | 采纳 |
| 47 | 10 | 笔误，“贮存”改成“储存”；调换“储存”与“运输”的顺序。 | 采纳 |
| 48 | 10.2 | 外包装引用的GB/T 191-2008为全文引用，删除年份 | 采纳 |
| 49 | 10.4 | 笔误，“贮存”改成“储存” | 采纳 |

3、本标准工作组会议后收到的修改建议及处理结果如下表：

表5 征求意见稿意见汇总

| 序号 | 章、条 编号 | 修改意见 | 提出单位 | 处理结果及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 除GB-191外，其它标准补全年代号 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 2 | 3 | 格式有错，术语放在章条号的下一行。 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 3 | 6.3.1 | “检验条件”改成“检验时机” | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 4 | 6.4.1 | 表2中表头的“本标准条款号”改为“要求的章条号”。 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 5 | 6.5.3 | 表3中表头的“本标准条款号”改为“要求的章条号”。 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 6 | 6.5.3 | 建议周期检验的样本数量与型式检验相同 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 7 | 7.2.2 | d）可以删除 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 8 | 附录 | 附录B是资料性附录，附录A是规范性附录 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |
| 9 | 附录B | 相对带宽和压电常数都加 ≥ | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 采纳 |

无铅压电陶瓷雾化元件团体标准编写组

2022年4月12日